Приложение № 1

к Договору поставки от                   г.

Технические условия на производство профилированного бруса камерной сушки.

Настоящие технические требования распространяются на детали и конструкции малоэтажных домов (далее «детали»), изготавливаемых из профилированного бруса камерной сушки , применяемых для стен (далее «профилированный брус»), применяемых в жилых домах, соответствующих техническим условиям ТУ 5366-030-50068227-2004.

1. Общие требования.

Детали, изготовленные для стен зданий из профилированного бруса, могут иметь допустимые пороки, не превышающие требований предъявляемые к профилированному брусу.

При проектировании стен в местах оконных и дверных проёмов необходимо предусматривать зазор между коробками окон и дверей, учитывающий возможную осадку стен здания до 2% от высоты стены.

Детали и конструкции рекомендуется в случаях, предусмотренных строительными нормами и правилами, подвергать защитной обработке.

2. Требования к качеству.

Требования к качеству поверхностей см. в таблице 1.

Таблица № 1.  Требования к качеству поверхностей профилированного бруса камерной сушки.

| Наименование порока | Видимые поверхности (наружная ламель) | Невидимые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Сучки: -сросшиеся и частично-сросшиеся светлые здоровые, с трещинами, сросшиеся групповые, несросшиеся | Допускаются | Допускаются |
| Сучки тёмные здоровые | Допускаются | Допускаются |
| Сучки загнившие, гнилые, табачные, выпадающие | Не допускается | Допускаются на расстоянии не менее 10 мм. от кромки |
| Уступы и непрострожка в профиле | Допускаются на незначительных участках с одной стороны на расстоянии не менее 500 мм. от торца и общей длиной не более 500 мм. |  |
| Сердцевинная трубка | Не допускается выходящая на внешнюю сторону | Допускается |
| Распил древесины | Смешанный | Смешанный |
| Заделка пробками и планками | Допускается с подбором по цвету и распилу |  |
| Смоляные пятна, полосы, кармашки | Допускаются длиной до 3 см, шириной до 2 мм | Допускаются |
| Трещины усушки | Допускаются (глубиной до 20 мм., шириной до 3 мм). | Допускаются |

Продолжение таблицы № 1.

| Трещины отлупа, морозные, метиковые | Не допускаются | Допускаются длиной 300 мм |
| --- | --- | --- |
| Изменение цвета: -красные полосы, заболонь | Не допускается | Допускаются без выхода на торец |
| -синева | Незначительные допускаются | Незначительные допускаются |
| красные полосы, заболонь | Допускается | Допускается |
| Повреждения насекомыми | Не допускаются | Допустимы поражения Ø ходов до 3 мм. |
| Сколы, вырывы, задиры, уступы | Не допускаются | Незначительные допускаются |

Пороки, не указанные в таблице не допускаются или согласовываются с заказчиком.

Шероховатость ( R mmax ) видимых поверхностей должна быть не более 200 мкм, невидимых- 250 мкм. Детали промышленного качества могут иметь шероховатость -500 мкм, а по согласованию с заказчиком - 1250 мкм.

Влажность поставляемых деталей должна быть не выше  20%.

Детали изготавливаются из пиломатериалов, как правило, хвойных пород (ель, сосна).

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей и конструкций не должны превышать:

- по длине ± 3, - по ширине  ± 2,- по толщине ± 2

Размеры деталей в местах соединений в «замок», врезки и т.д. должны обеспечивать необходимые зазоры, для компенсации возможного разбухания древесины деталей при увеличении влажности воздуха в период монтажа здания и толщину уплотнительного материала, сжатого до 50% номинальной толщины. Размеры деталей указывают в проектно-конструкторской документации.

3.  Комплектование, упаковка и маркировка.

Каждая деталь должна иметь маркировку, которая наносится  на невидимую после монтажа поверхность  и торец детали,  и  должны отражать номер оси здания, номер венца, номер детали в ряду.

Хранение деталей на закрытом складе и транспортировка осуществляется на прокладках толщиной не менее 100 мм. В условиях строительной площадки складирование деталей на открытом месте допускается только тщательно укрытое пленкой и поднятое над поверхностью площадки на высоту не менее 300мм, при этом срок хранения не должен превышать одной недели.

_______________ Торкунов Р.В.                                                       ______________.

М.П.                                                                                                    М.П.